Pagina 1 van 2

Voor architecten, studieburelen en ingenieurs.

Bestektekst voor toepassing van rond houtenkolommen voor constructieve toepassing zowel interieur als exterieur.

De houten kolommen dienen geconstrueerd te worden en voldoende sterk te zijn voor hun dragende functie.

De maximale draagkracht dient gekend te zijn en vermeld in de offerte.

De kolommen dienen samengesteld te worden door een X aantal profielen die samen één geheel vormen:
· Tot en met  Ø 120 dmv  4 profielen

· Vanaf  Ø 140mm tot 190mm dmv 6 profielen

· Vanaf  Ø 220mm tot 250mm dmv 8 profielen

· Vanaf  Ø 300mm tot 400mm dmv 10 profielen

De samenstelling zal geschieden met houtlijm die vrij is van fenol en resorcine.

· Flammability class F 120 

· Water resistance D4 according to en 204 (AW 100 according to DIN 68705)

De kern van de kolom dient hol te zijn om interne spanningen te vermijden, aldus zal een buisprofiel bekomen worden. 

De kolommen vanaf  Ø 140mm dienen een wanddikte te hebben van minimaal 38 mm en maximaal 47 mm of gemiddeld 40mm.

Voor kolommen onder de Ø120mm is een wanddikte toegestaan van 27mm op het dikste van het profiel.
De holle ruimte mag  in geen geval opgevuld worden met beton of aanverwante materialen.

Intern mag aan het uiteinde een houten blok verlijmd worden om het monteren van metalen voeten of het verbinden met andere bouwelementen te vergemakkelijken.

De kolommen dienen aan een specifieke controle onderworpen te worden en/of gekend te zijn door een onafhankelijk keuringsorganisme. 

Bijvoorbeeld door het Technisch Centrum der Hout Nijverheid in Brussel.

Voor buitentoepassingen dient het kopse hout of de einden, voordat zij op de werf worden afgeleverd, voorzien te zijn met een waterafstotende en ondoordringbare coating.

De kolom dient volledig afgewerkt te zijn, gefreesd en/of geschuurd, klaar voor gebruik en eventuele afwerking met vernis, verduurzaming of andere. 
Alle nabehandelingen zoals hierboven omschreven dienen bij voorkeur te gebeuren in de productieruimte.
Brandvertragers dienen in de productieruimte aangebracht te worden onder de voorgeschreven klimaat- en temperatuuromstandigheden, voorgeschreven door de product-fabrikant.

Bij plaatsing dient de aannemer zich ervan bewust te zijn dat hij met een afgewerkt product werkzaam is. Indien nodig zal hij de nodige bescherming aanbrengen om beschadiging tijdens de werkzaamheden en voltooiing te voorkomen.

De producent dient er zich van bewust te zijn een constructief element te maken met verantwoordelijkheden tot draagkracht en dient daarvoor de nodige voorzieningen in acht te nemen om onder de beste klimatologische omstandigheden deze kolommen te produceren, alsook om de lijmen de voorgeschreven tijd, temperatuur en vochtigheid om ideale uitharding te bekomen en te respecteren.

Draagkrachten.

Voor gewone constructies kunnen beschikbare grafieken bekomen worden op de website www.peetersjef.be
Voor zware belastingen en publieke gebouwen dienen de sterkte van de kolommen nagerekend te worden op hun draagkracht door studie- en of ontwerpbureau.

Hiervoor kan tevens  beroep gedaan worden op het TCHN.
K


